# Text boxes

Project 1

6/16/2011 12:03:36 PM

Sample: D080018 - 514

Type: Default

ID:

Comment:

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 3

Standard :

Ti    Ti   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Co    Co   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

Mo    Mo   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | App | Intensity | Weight% | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conc. | Corrn. |  | Sigma |  |  |
| Ti K | 1.08 | 1.0191 | 0.47 | 0.10 | 0.57 |  |
| Fe K | 153.30 | 1.0211 | 66.52 | 0.52 | 69.13 |  |
| Co K | 18.64 | 0.9810 | 8.42 | 0.34 | 8.29 |  |
| Ni K | 38.55 | 0.9190 | 18.58 | 0.39 | 18.37 |  |
| Mo L | 9.71 | 0.7153 | 6.01 | 0.40 | 3.64 |  |
| Totals |  |  | 100.00 |  |  |  |

Project 1

6/16/2011 12:03:48 PM

Sample: D080018 - 514

Type: Default

ID:

Comment:

Spectrum processing :

Peak possibly omitted : 5.413 keV

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 3

Standard :

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Ti    Ti   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Co    Co   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

Mo    Mo   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | App | Intensity | Weight% | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conc. | Corrn. |  | Sigma |  |  |
| O K | 23.99 | 1.1207 | 9.30 | 0.40 | 27.35 |  |
| Ti K | 1.08 | 0.9843 | 0.48 | 0.10 | 0.47 |  |
| Fe K | 95.69 | 1.0266 | 40.51 | 0.46 | 34.12 |  |
| Co K | 27.96 | 0.9571 | 12.70 | 0.36 | 10.13 |  |
| Ni K | 67.62 | 0.9334 | 31.48 | 0.46 | 25.22 |  |
| Mo L | 8.97 | 0.7052 | 5.53 | 0.39 | 2.71 |  |
| Totals |  |  | 100.00 |  |  |  |

Project 1

6/16/2011 12:03:58 PM

Sample: D080761 - 655

Type: Default

ID:

Comment:

Spectrum processing :

Peak possibly omitted : 5.413 keV

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 3

Standard :

| Element | App | Intensity | Weight% | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conc. | Corrn. |  | Sigma |  |  |
| Totals |  |  | .00 |  |  |  |

Project 1

6/16/2011 12:04:05 PM

Sample: D080761 - 655

Type: Default

ID:

Comment:

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 3

Standard :

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Co    Co   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

Mo    Mo   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | App | Intensity | Weight% | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conc. | Corrn. |  | Sigma |  |  |
| Fe K | 1599.69 | 1.0196 | 69.54 | 1.03 | 71.65 |  |
| Co K | 212.08 | 0.9815 | 9.58 | 0.70 | 9.35 |  |
| Ni K | 348.85 | 0.9082 | 17.03 | 0.77 | 16.69 |  |
| Mo L | 61.08 | 0.7022 | 3.86 | 0.74 | 2.31 |  |
| Totals |  |  | 100.00 |  |  |  |

Project 1

6/16/2011 12:04:13 PM

Sample: D080761 - 655

Type: Default

ID:

Comment:

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 3

Standard :

Ti    Ti   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Co    Co   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

Mo    Mo   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | App | Intensity | Weight% | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conc. | Corrn. |  | Sigma |  |  |
| Ti K | 0.74 | 1.0190 | 0.39 | 0.11 | 0.47 |  |
| Fe K | 128.20 | 1.0196 | 68.16 | 0.58 | 70.46 |  |
| Co K | 15.94 | 0.9808 | 8.81 | 0.39 | 8.63 |  |
| Ni K | 30.00 | 0.9099 | 17.88 | 0.43 | 17.58 |  |
| Mo L | 6.17 | 0.7041 | 4.75 | 0.43 | 2.86 |  |
| Totals |  |  | 100.00 |  |  |  |

Project 1

6/16/2011 12:04:20 PM

Sample: D080761 - 655

Type: Default

ID:

Comment:

Spectrum processing :

Peak possibly omitted : 5.415 keV

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 4

Standard :

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Na    Albite   1-Jun-1999 12:00 AM

K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM

Ti    Ti   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Co    Co   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

Mo    Mo   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | App | Intensity | Weight% | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conc. | Corrn. |  | Sigma |  |  |
| O K | 54.75 | 1.1553 | 20.54 | 0.49 | 47.97 |  |
| Na K | 0.65 | 0.3501 | 0.81 | 0.22 | 1.32 |  |
| K K | 0.93 | 1.0837 | 0.37 | 0.08 | 0.36 |  |
| Ca K | 0.62 | 1.0724 | 0.25 | 0.08 | 0.23 |  |
| Ti K | 1.32 | 0.9698 | 0.59 | 0.10 | 0.46 |  |
| Fe K | 117.65 | 0.9679 | 52.67 | 0.54 | 35.25 |  |
| Co K | 13.87 | 0.9325 | 6.45 | 0.32 | 4.09 |  |
| Ni K | 26.40 | 0.8870 | 12.90 | 0.36 | 8.21 |  |
| Mo L | 9.07 | 0.7249 | 5.42 | 0.37 | 2.11 |  |
| Totals |  |  | 100.00 |  |  |  |

Project 1

6/16/2011 12:04:28 PM

Sample: D080761 - 655

Type: Default

ID:

Comment:

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 3

Standard :

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Co    Co   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

Mo    Mo   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | App | Intensity | Weight% | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conc. | Corrn. |  | Sigma |  |  |
| O K | 31.13 | 1.2012 | 18.36 | 0.80 | 45.01 |  |
| Fe K | 75.92 | 0.9781 | 54.97 | 0.94 | 38.60 |  |
| Co K | 8.29 | 0.9396 | 6.25 | 0.60 | 4.16 |  |
| Ni K | 18.83 | 0.8904 | 14.97 | 0.67 | 10.00 |  |
| Mo L | 5.53 | 0.7200 | 5.44 | 0.66 | 2.22 |  |
| Totals |  |  | 100.00 |  |  |  |

Project 1

6/16/2011 12:04:34 PM

Sample: D080761 - 655

Type: Default

ID:

Comment:

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 5

Standard :

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Co    Co   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

Mo    Mo   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | App | Intensity | Weight% | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conc. | Corrn. |  | Sigma |  |  |
| O K | 348.40 | 1.1526 | 10.46 | 0.75 | 29.80 |  |
| Fe K | 1737.86 | 0.9963 | 60.37 | 0.97 | 49.26 |  |
| Co K | 193.06 | 0.9572 | 6.98 | 0.59 | 5.40 |  |
| Ni K | 431.53 | 0.8993 | 16.61 | 0.68 | 12.89 |  |
| Mo L | 114.96 | 0.7135 | 5.58 | 0.70 | 2.65 |  |
| Totals |  |  | 100.00 |  |  |  |

Project 1

6/16/2011 12:05:06 PM

Sample: D080761 - 655

Type: Default

ID:

Comment:

Spectrum processing :

Peak possibly omitted : 4.530 keV

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 3

Standard :

S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Co    Co   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | App | Intensity | Weight% | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conc. | Corrn. |  | Sigma |  |  |
| S K | 51.03 | 0.7953 | 2.60 | 0.26 | 4.50 |  |
| Fe K | 1740.74 | 1.0179 | 69.28 | 0.76 | 68.92 |  |
| Co K | 206.66 | 0.9754 | 8.58 | 0.57 | 8.09 |  |
| Ni K | 435.22 | 0.9025 | 19.54 | 0.65 | 18.49 |  |
| Totals |  |  | 100.00 |  |  |  |

Project 1

6/16/2011 12:05:14 PM

Sample: D080761 - 655

Type: Default

ID:

Comment:

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 3

Standard :

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Co    Co   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

Mo    Mo   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | App | Intensity | Weight% | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conc. | Corrn. |  | Sigma |  |  |
| Fe K | 1717.88 | 1.0202 | 68.53 | 0.73 | 70.98 |  |
| Co K | 205.16 | 0.9814 | 8.51 | 0.49 | 8.35 |  |
| Ni K | 399.42 | 0.9099 | 17.87 | 0.55 | 17.60 |  |
| Mo L | 88.11 | 0.7044 | 5.09 | 0.54 | 3.07 |  |
| Totals |  |  | 100.00 |  |  |  |

Project 1

6/16/2011 12:05:31 PM

Sample: Ni08

Type: Default

ID:

Comment:

Spectrum processing :

Peak possibly omitted : 3.275 keV

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 3

Standard :

P    GaP   1-Jun-1999 12:00 AM

Cl    KCl   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | App | Intensity | Weight% | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conc. | Corrn. |  | Sigma |  |  |
| P K | 23.44 | 0.9067 | 2.96 | 0.15 | 5.43 |  |
| Cl K | 2.02 | 0.7218 | 0.32 | 0.09 | 0.51 |  |
| Fe K | 74.48 | 1.2318 | 6.92 | 0.19 | 7.05 |  |
| Ni K | 774.48 | 0.9870 | 89.80 | 0.26 | 87.01 |  |
| Totals |  |  | 100.00 |  |  |  |

Project 1

6/16/2011 12:05:52 PM

Sample: Ni08

Type: Default

ID:

Comment:

Spectrum processing :

Peak possibly omitted : 6.377 keV

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 2

Standard :

F    MgF2   1-Jun-1999 12:00 AM

Cl    KCl   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | App | Intensity | Weight% | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conc. | Corrn. |  | Sigma |  |  |
| F K | 4.36 | 0.7446 | 19.07 | 1.97 | 41.22 |  |
| Cl K | 1.07 | 0.7474 | 4.69 | 0.74 | 5.44 |  |
| Ni K | 22.65 | 0.9694 | 76.24 | 2.05 | 53.34 |  |
| Totals |  |  | 100.00 |  |  |  |

Project 1

6/16/2011 12:06:11 PM

Sample: Ni08

Type: Default

ID:

Comment:

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 4

Standard :

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Na    Albite   1-Jun-1999 12:00 AM

P    GaP   1-Jun-1999 12:00 AM

Cl    KCl   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | App | Intensity | Weight% | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conc. | Corrn. |  | Sigma |  |  |
| O K | 610.62 | 1.3020 | 27.11 | 0.46 | 55.56 |  |
| Na K | 12.64 | 0.3492 | 2.09 | 0.29 | 2.98 |  |
| P K | 30.38 | 0.9854 | 1.78 | 0.14 | 1.89 |  |
| Cl K | 25.40 | 0.7491 | 1.96 | 0.12 | 1.81 |  |
| Fe K | 197.27 | 1.0873 | 10.49 | 0.27 | 6.16 |  |
| Ni K | 902.88 | 0.9226 | 56.57 | 0.51 | 31.59 |  |
| Totals |  |  | 100.00 |  |  |  |

Project 1

6/16/2011 12:06:21 PM

Sample: Ni08

Type: Default

ID:

Comment:

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 4

Standard :

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

P    GaP   1-Jun-1999 12:00 AM

Cl    KCl   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

Zn    Zn   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | App | Intensity | Weight% | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conc. | Corrn. |  | Sigma |  |  |
| O K | 94.69 | 1.1205 | 4.99 | 0.40 | 15.79 |  |
| P K | 39.93 | 0.9144 | 2.58 | 0.20 | 4.21 |  |
| Cl K | 12.74 | 0.7247 | 1.04 | 0.14 | 1.48 |  |
| Fe K | 122.60 | 1.2013 | 6.03 | 0.27 | 5.46 |  |
| Ni K | 1326.62 | 0.9789 | 80.08 | 0.89 | 68.98 |  |
| Zn L | 14.99 | 0.1680 | 5.27 | 0.89 | 4.08 |  |
| Totals |  |  | 100.00 |  |  |  |

Project 1

6/16/2011 12:06:27 PM

Sample: Ni08

Type: Default

ID:

Comment:

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 4

Standard :

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

P    GaP   1-Jun-1999 12:00 AM

Cl    KCl   1-Jun-1999 12:00 AM

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

Zn    Zn   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | App | Intensity | Weight% | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conc. | Corrn. |  | Sigma |  |  |
| O K | 121.88 | 1.0825 | 6.74 | 0.32 | 20.44 |  |
| P K | 28.96 | 0.9217 | 1.88 | 0.15 | 2.95 |  |
| Cl K | 28.28 | 0.7303 | 2.32 | 0.13 | 3.17 |  |
| Ca K | 10.78 | 1.0613 | 0.61 | 0.09 | 0.74 |  |
| Fe K | 111.61 | 1.1822 | 5.66 | 0.21 | 4.91 |  |
| Ni K | 1236.46 | 0.9747 | 75.99 | 0.65 | 62.75 |  |
| Zn L | 19.75 | 0.1739 | 6.80 | 0.64 | 5.04 |  |
| Totals |  |  | 100.00 |  |  |  |

Project 1

6/16/2011 12:06:35 PM

Sample: Ni08

Type: Default

ID:

Comment:

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 3

Standard :

P    GaP   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | App | Intensity | Weight% | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conc. | Corrn. |  | Sigma |  |  |
| P K | 33.46 | 0.9030 | 2.56 | 0.29 | 4.73 |  |
| Fe K | 116.05 | 1.2398 | 6.47 | 0.39 | 6.63 |  |
| Ni K | 1300.21 | 0.9884 | 90.96 | 0.48 | 88.64 |  |
| Totals |  |  | 100.00 |  |  |  |

Project 1

6/16/2011 12:07:00 PM

Sample: D080018-504

Type: Default

ID:

Comment:

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 4

Standard :

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM

Co    Co   1-Jun-1999 12:00 AM

Ni    Ni   1-Jun-1999 12:00 AM

Mo    Mo   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | App | Intensity | Weight% | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conc. | Corrn. |  | Sigma |  |  |
| O K | 278.95 | 1.1962 | 5.35 | 0.75 | 16.92 |  |
| Fe K | 2915.82 | 1.0072 | 66.42 | 1.19 | 60.16 |  |
| Co K | 324.86 | 0.9688 | 7.69 | 0.75 | 6.60 |  |
| Ni K | 648.22 | 0.9036 | 16.46 | 0.83 | 14.18 |  |
| Mo L | 126.12 | 0.7104 | 4.07 | 0.80 | 2.15 |  |
| Totals |  |  | 100.00 |  |  |  |